## Slide 1
Проблемы повышения эффективности технологии извлечения платиновых металлов из рудного сырья
Зав. сектором драгоценных металлов лаборатории гидрометаллургии ООО «Институт Гипроникель»
ЛАСТОЧКИНА МАРИНА АНДРЕЕВНА

## Slide 2
Рудная база платиновых металлов
Природные типы месторождений МПГ:
сульфидные медно-никелевые руды (Талнахский рудный узел, Садбери (Канада);
малосульфидные платинометальные руды (Бкшвельдский массив (ЮАР), Великая Дайка (Зимбабве), Стилуотер (США);
сульфидные платиноидно-медно-никелевые руды (Масловское, Черногорское, Кингашское;
платинометальные дунит - хромитовые руды
ванадиево- железо- медные руды
платинометальные россыпные руды
В природе МПГ встречаются в виде собственных минералов и в качестве изоморфной примеси в рудных сульфидах; характеризуются высокой плотностью, в два – три раза превышающую плотность сульфидных минералов, что определяет способ их обогащения, а также объясняет наличие россыпных месторождений.
Минералы платиновой группы образуют монозерна (сперрилит), тонкие срастания с сульфидами (изоферроплатина) - переходят в концентраты флотации или в гравиоконцентраты, -многофазные срастания нескольких МПГ в сульфидном агрегате (таймырит, рустенбургит, паларстаннид) – могут переходить в концентраты или переизмельчаться и уходить в хвосты флотации.
Сперрилит PtAs2 в халькопирите богатой руды, р-к «Таймырский»
500 μm
Изоферроплатина (светлое) с пентландитом (темное), медистая руда, р-к «Комсомольский»
Таймырит в срастании с рустенбурги-том, мертиитом II, паларстаннидом, зо-лотом, богатая руда, р-к «Таймырский»
200 μm
Сросток самородного золота и соболевскита (PdBi) в пентландите богатой руды
Средние содержания МПГ в рудах
 | Ni % | Cu % | Co % | Pt г/т | Pd г/т | Rh г/т
Талнахский рудный узел (ТРУ) |  |  |  |  |  | 
богатые | 3,24 | 4,54 | 0,13 | 1,74 | 8,65 | 0,28
медистые | 0,82 | 3 | 0,03 | 1,9 | 7,15 | 0,06
вкрапленные | 0,5 | 1 | 0,02 | 0,8 | 2,79 | 0,04
Бушвельдский массив |  |  |  |  |  | 
Риф Меренского | 0,13 | 0,08 | 0,003 | 3,3 | 1,4 | 0,2
UG-2 | 0,07 | 0,02 | 0,002 | 2,5 | 2,0 | 0,5
Platreef | 0,36 | 0,18 |  | 1,3 | 1,4 | 0,09

## Slide 3
Обогащение платиносодержащего Cu-Ni сырья (на примере Норникеля, РФ)
Богатые руды и вкрапленные руды ТРУ:
Селективная флотация с выделением медных и никелевых концентратов, отделением пирротина
флотация - Талнахская обогатительная фабрика (ТОФ-2ПК, богатые руды)
гравитационно – флотационная схема – Норильская обогатительная фабрика – НОФ (вкрапленные руды)
флотационная схема – Норильская обогатительная фабрика – НОФ (медистые руды)
Малосульфидные руды Бушвельдского массива:
Коллективная флотация с получением концентрата Cu-Ni-МПГ
Флотация – Риф Меренского, UG-2
 | Ni | Cu | Pt | Pd
Флотация богатых руд (ТОФ) |  |  |  | 
Медный концентрат | 6,9 | 83,5 | 15,2 | 11,9
Никелевый концентрат НПК | 73,0 | 9,6 | 63,9 | 71,1
Малоникелистый пирротиновый концентрат МНП | 3,6 | 0,8 | 5,3 | 4,0
Концентрат дофлотации | 2,4 | 0,3 | 1,9 | 1,4
Отвальные хвосты | 14,1 | 5,8 | 13,7 | 11,6
Переработка медистых руд |  |  |  | 
Коллективный концентрат | 71,4 | 88,9 | 71,1 | 79,8
Отвальные хвосты | 28,6 | 11,1 | 28,9 | 20,2
Переработка вкрапленных руд |  |  |  | 
Коллективный концентрат | 69,2 | 90,0 | 69,7 | 81,8
Отвальные хвосты | 30,8 | 10,0 | 30,3 | 18,2
Распределение по продуктам переработки руд ТРУ
Потери МПГ с хвостами обогащения:
  наличие примеси МПГ и тонких включений в пирротине, переходящим в хвосты;
  мелкие зерна МПГ в породе (см. таблицу).
 | Отвальные хвосты ТОФ-2ПК | 
 | доля, % | свободные зерна, мкм
Атокит | 12,2 | 19,3
Золото самородное | 0,1 | 5
Изоферроплатина | 9,2 | 30
Кабриит | 15,7 | 27,2
Куперит | 9,3 | 22,5
Паоловит | 22,1 | 50
Полярит | 1,8 | 20
Рустенбургит | 6,5 | 7
Соболевскит | 0,2 | 10
Сперрилит | 22,3 | 27,5
Минералы МБМ в отвальных хвостах ТОФ
Пути повышения эффективности:
оптимизация крупности питания коллективной флотации для максимального раскрытия частиц МПГ;
поиск селективных собирателей сульфидной флотации;
оптимизация фронта флотации по операциям
рассмотрение вариантов доизмельчения промпродуктов по схеме ;
рассмотрение возможности применения магнитной сепарации бедных продуктов
В зависимости от типа и состава руды, форм нахождения платиновых металлов кор-реляционные зависимости между извлечением цветных металлов и МПГ различны:
 | Ni | Cu | Pt | Pd
Ni | 1 |  |  | 
Cu | 0,4/0,1 | 1 |  | 
Pt | 0,7/-0,18 | 0,6/-0,07 | 1 | 
Pd | 0,8/-0,15 | 0,6/-0,01 | 0,9/0,85 | 1
Богатые руды, ТОФ/вкрапленные руды, НОФ

## Slide 4
Металлургическая переработка платиносодержащего Cu-Ni сырья

## Slide 5
Плавка сырья и промпродуктов. Потери со шлаками
Штейновая плавка – определяет извлечение ЦМ и ДМ из руды/концентрата:
Рудно-термическая печь - РТП (заводы ЮАР, Sibanie Stillwater)
Печь взвешенной плавки – ПВП (Норникель)
Печь Ванюкова – ПВ (Норникель)
INCO процесс - (Vale)
Конвертирование (Cu, файнштейн):
Конвертер Пирса-Смита (заводы ЮАР, Норникель)
TBRC – (Sibanie Stillwater)
Ausmelt (Anglo American)
Комплекс непрерывного конвертирования (каскад двух печей Ванюкова, РФ, проект)
Плавка ДМ промпродуктов – усреднение, вывод силикатов и др.:
Печь постоянного тока (Норникель, КЗЦМ)
Индукционная печь (КЗЦМ)
Отражательная печь (КЗЦМ)
Анодная плавка – рафинирование металла:
Печь Merz (Glencore)
Дуговая сталеплавильная печь (Норникель)
Анодная отражательная печь (Норникель)
Потери ДМ преимущественно механические
Рост вязкости
Рост потерь
Переокисление шлака
Рост температуры
Снижение вязкости
Рост испарения летучих (Os, Ru)
Сульфидная/ металлическая фаза
Коллектор ДМ
«Ловит» летучие
Бедный шлак – практически чистое силикатное стекло
Вязкий шлак – много мелких включений, плохо коалесцируют
Крупные частицы сплава хорошо отделяются и оседают
 |  | Cu, % | Ni, % | Fe, % | S, % | МПГ, г/т
1 | Amplats Waterval | 2,1 | 3,6 | 16 | 9 | 143
2 | Amplats Union | 1,1 | 2,2 | 12 | 5 | 142
3 | Implats, Rustenburg | 1,3 | 2,1 | 14 | 6 | 138
4 | Sibanie Stillwater, Merensky | 2 | 3 | 18 | 9 | 130
5 | Sibanie Stillwater, UG2 | 1,2 | 2,1 | 12 | 4 | 340
6 | Northam | 1,3 | 2,5 | 13 | 5 | 132
7 | Норникель НОФ, ТОФ | 7-9 | 2-4 | 43 | 25 | 25-35
8 | Норникель ТОФ | 25 | 1-2 | 35 | 30 | 20-30
Выбор шлаковой системы определяется аппаратурным оформлением и масштабом процесса, составом сырья, доступностью энергоресурсов.
Моделирование пирометаллургических процессов, позволяющее повысить эффективность действующих и вновь создаваемых производств, ограничивается знаниями о свойствах шлаков в зависимости от температуры процесса - плотности, вязкости, энтальпии и ?????.
Chart: Содержание Cu в шлаке, %
| 0.49299999999999999 | 0.47399999999999998 | 0.433 | 0.38900000000000001 | 0.377 | 0.36 | 0.31900000000000001 | 0.29099999999999998 | 0.23400000000000001 | 0.36599999999999999 | 0.35699999999999998 | 0.315 | 0.28899999999999998
Pt | 0.0255 | 0.0204 | 0.0194 | 0.0167 | 0.0162 | 0.02 | 0.0133 | 0.0112 | 0.0105 | 0.0174 | 0.0133 | 0.0116 | 0.0108
Pd | 0.0732 | 0.0569 | 0.0467 | 0.0414 | 0.0357 | 0.0391 | 0.0341 | 0.0288 | 0.02 | 0.043 | 0.0399 | 0.0315 | 0.0253
Chart: Содержание Cu в шлаке, %
| 0.28100000000000003 | 0.26900000000000002 | 0.33600000000000002 | 1.29 | 0.55200000000000005 | 0.35599999999999998
Pt | 0.028 | 0.21 | 0.419 | 4.28 | 0.985 | 0.045
Pd | 0.05 | 0.258 | 0.636 | 8.92 | 1.15 | 0.047
Сульфидная фаза
Исходное сырье для штейновой плавки

## Slide 6
Кристаллизация и разделение файнштейна
Цель процесса и предпосылки к реализации флотации и магнитной сепарации
Формирование самостоятельных фаз никелевых и медных сульфидов при медленном охлаждении
Обособление металлизированной магнитной фазы на границах зерен сульфидов
Коллектирование металлической фазой платиновых металлов и золота
упрощение переработки Разделение файнштейна на медный и никелевый концентраты с минимальным содержанием «вторых» металлов
Сокращение технологической цепочки извлечения МПГ
Медленное охлаждение, магнитная сепарация
Медленное охлаждение, флотация
Высокомедистый файнштейн: 1 – сульфид меди (железа); 2 – сульфид никеля; 3 – металлическая фаза; 4, 5 – металлическая фаза
Anglo-American Platinum, ЮАР
Vale, Канада
Норникель, РФ
Vale, Канада (после магнитной сепарации)

## Slide 7
Проблемы гидрометаллургической переработки сырья, содержащего МПГ
Исходное сырье:
Рудные концентраты
Файнштейны и промпродукты их переработки (магнитная фракция, никелевый порошок)
ДМ-содержащие промпродукты
Задача:
Извлечение в раствор цветных металлов
Минимальные потери МПГ с растворами
  Развитие окислительно-восстановительных процессов, а также процессов гидролиза их комплексов обусловливает многообразие форм нахождения платиновых металлов в технологических растворах. Таким образом, актуальной задачей является разработка методов извлечения микроколичеств МПГ для предотвращения их техногенного рассеяния.
 | Технология | Основные процессы | Продукт | Ni, % | Cu, % | Fe, % | S, % | МПГ, г/т
Пирротиновый концентрат (Норникель) | автоклавное сернокислотное выщелачивание, осаждение ЦМ | окисление сульфидов ЦМ и железа, высокотемпературный гидролиз железа | сульфиды ЦМ, оксиды и гидроксиды железа - флотация, штейновая плавка | 0,5-1 | 0,1-0,2 | 40-45 | 23-27 | 1-2 г/т
 | Технология | Основные процессы | Продукт | Ni, % | Cu, % | Fe, % | S, % | МПГ, %
Файнштейн (Impala Platinum, Northam, Sibanie Stillwater) | противоточное автоклавное и атмосферное выщелачивание | окисление металлов и сульфидов с извлечением в раствор ЦМ и серы | сульфидный остаток 50-60 % МПГ - на аффинаж | 42-48 | 25-33 | 2-3 | 20-25 | 0,2-0,3
Магнитная фракция (Anglo-American Platinum |  |  |  | 64-70 | 4-6 | 10-15 | 5-10 | 1,3-2,3
Файнштейн ( Norilsk Nickel Harjavalta) |  |  | сульфидный медный остаток - на штейновую плавку | 38-50 | 22-40 | 2-4 | 12-24 | 0,02-0,04
Никелевый порошок (Норникель) | атмосферное хлорное выщелачивание | окисление металлов с переводом в раствор ЦМ | остаток на основе оксида никеля, МПГ - металлы - флотация, жидкофазная сульфатизация | 85-87 | 5-7 | 3-5 | <0,1 | 0,05-0,64
Файнштейны и промпродукты:
Рудные концентраты
  Образование гидроксидов железа с высокоразвитой поверхностью способствует повышению потерь МПГ с отвальными хвостами флотации. Разрабатываются новые технологии, обеспечивающие высокое извлечение МПГ за счет формирования хорошо раскристаллизованных осадков – гематита и ярозитов.

## Slide 8
Подготовка МПГ-содержащих промпродуктов Cu-Ni производства к аффинажу
остатки выщелачивания файнштейна, МФ файнштейна;
шламы электрорафинирования меди и никеля;
остатки синтеза пентакарбонила никеля;
остатки хлорного выщелачивания никелевого порошка.
Процессы:
сложные комбинированные схемы, сочетающие пиро- и гидрометаллургические процессы:
автоклавное сернокислотное окислительное выщелачивание (заводы ЮАР, Vale);
окислительный обжиг (Норникель);
восстановительная анодная плавка (Норникель);
электрорафинирования анодов (Норникель);
флотация (Норникель);
жидкофазная сульфатизация (Норникель);
гидрохлорирование (Канада, Vale).
Примеры МПГ-содержащих промпродуктов Cu-Ni производства и схем переработки
Целью подготовки промпродуктов металлургического производства, обогащенных платиновыми металлами является:
максимально полное отделение примесей цветных металлов и халькогенов при концентрировании МПГ в нерастворимых остатках;
сокращение доли нерастворимых кислотах примесей (силикаты, ферриты и др.)
отделение МСП от платины, палладия и золота (РФ).
Сырье:
 | Технология | Продукт | Ni, % | Cu, % | S, % | МПГ, %
Шламы электрофинирования никеля (Норникель) | жидкофазная сульфатизация-атмосферное выщелачивание | сульфидно-металлический остаток, силикаты (~50 % МПГ) - на аффинаж | 21,2-27,4 | 18,5-22,8 | 16,1-23,2 | 5-8
Концентрат флотации остатка хлорного выщелачивания никелевого порошка (Норникель) |  |  | 2-4 | 1-2 | 10-15 | 15-25
Шламы электрорафинирования меди (Норникель) | обжиг, атмосферное выщелачивание, анодная плавка, электролиз | остаток на основе сульфидов никеля и силикатов, МПГ - металлы и оксиды - на анодную плавку | 20-25 | 20-25 | 2,76 | 2,5-4
Остатки синтеза пентакарбонила никеля (Vale) |  | сульфидно-металлический остаток, силикаты (~50 % МПГ) - на аффинаж | - | - | - | -
Высокая стоимость ДМ, небольшой объем сырья и продукции, высокие извлечения и отсутствие отвальных продуктов сдерживают разработку и внедрение новых технологических схем ввиду невысокой экономической эффективности мероприятий.

## Slide 9
Обжиг промпродуктов. Окисление МПГ
Окислительный обжиг:
    Никелевый концентрат флотации файнштейна - НКФФ (РФ, Норникель, Vale, Канада)
    Медный концентрат флотации файнштейна - МКФФ(РФ, Норникель, проект)
    Медные шламы (РФ, Норникель)
    Промпродукты аффинажа, концентраты МПГ(РФ, Норникель, КЗЦМ)
Восстановительный обжиг:
    Огарок никелевого концентрата флотации файнштейна
Оксид родия (1) в огарке обжига МПГ промпродукта (900 С)
«Скорлупка» PdO в продуктах хлорирования Pt-Pd огарков (650С)
Твердофазные превращения конгломерата металлических частиц МПГ при окислительном обжиге МПГ промпродукта (900 С)
Примеры платиносодержащих продуктов, поступающих на окислительный обжиг
 |  | t, C | Cu, % | Ni, % | Fe, % | S, % | Se, % | Te, % | МПГ, %
1 | МКФФ | 900 | 67-69 | 4-5 | 3-5 | 22-23 | - | - | 5-20 г/т
2 | НКФФ | 900 | 2-3 | 68-70 | 2,25 | 24 | - | - | 0,01-0,04
3 | Pt-Pd концентрат | 600-700 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,5-1 | 1-3 | 1-3 | 28-50
4 | Rh концентрат | 300 | 12-30 | <0,5 | <0,5 | 10-15 | 1-3 | 1-3 | 20-30
5 | Медный шлам | 750 | 20-25 | 20-25 | 0,5-1 | 2,76 | 8,63 | 1,28 | 2,5-4
Процессы окислительного обжига характеризуются:
  формированием летучих оксидов Ru, Os
  отсутствием «защитных свойств» сульфидной фазы при температурах обжига ниже температуры диссоциации оксидов
  твердофазными превращениями с образованием сплавов вариантного состава
  Наличие пылей и возгонов в процессах обжига платиносодержащего сырья требует организации тонкой очистки газов от пыли, организации узлов извлечения Os при производстве серной кислоты.
  Процессы окисления МПГ с образованием нелетучих оксидов затрудняют последующую гидрометаллур-гическую переработку, снижая показатели прямого извлечения, увеличивая выход оборотных продуктов.
  Крайняя ограниченность справочной информации о свойствах соединений платиновых металлов, присутствующих в промпродуктах металлургического производства, их взаимодействии с сопутствующими компонентами, упругости паров и т.д. исключает возможность термодинамического моделирования технологических процессов.

## Slide 10
Выводы
Рудная база платиновых металлов
Извлечение МСП при обогащении рудного сырья
Подходы к переработке МПГ-содержащего сырья
Проблемы потерь МПГ на головных плавильных агрегатах
Потери МПГ в гидрометаллургических процессах
Процессы окисления МПГ в процессах обжига
Подготовка концентратов МПГ к аффинажу
  На сегодняшний день накоплен значительный объем теоретической и прикладной информации о поведении металлов платиновой группы при переработке рудного сырья:
  выполнен поиск и разведка и классификация месторождений платиносодержащих руд;
  выделены и охарактеризованы основные минералы платиновых металлов;
  сформированы подходы к технологическим схемам обогащения рудного сырья, обеспечивающие наиболее полное их извлечение в зависимости от минерализации
  показано, что наиболее полное извлечение МПГ в товарную продукцию обеспечивается при использовании в качестве головной технологической операции штейновой плавки и последующим конвертированием штейна
  промышленное применение гидрометаллургических процессов для переработки рудного платиносодержащего сырья ограничено, однако имеет потенциал за счет разработки новых технологических процессов
  схемы переработки медно-никелевых файнштейнов с получением товарной продукции цветных и драгоценных металлов разнообразны и основаны на применении процессов обогащения, пиро- и гидрометаллургии; здесь наиболее актуальной является проблема минимизации потерь драгоценных металлов с растворами выщелачивания
  развитие и внедрение схема подготовки промпродуктов медно-никелевого производства к аффинажу ограничивается высокой экономической эффективностью действующих производств за счет высокой стоимости товарной продукции, низких потерь и небольших объемов производства.
  Повышению эффективности действующих и вновь создаваемых производств способствует разработка и подбор новых высокоэффективных реагентов для флотации рудного сырья, способов извлечения микроколичеств платиновых металлов из растворов производства цветных металлов, изучение процессов сорбции платиновых металлов твердыми компонентами пульп, соосаждения в процессах гидролиза, расширение возможностей термодинамического моделирования пирометаллургических процессов платиносодержащего сырья и многое другое.
  Все это немыслимо без глубоких исследований свойств соединений платиновых металлов, их поведения в сложных многокомпонентных технологических системах.